|  |  |
| --- | --- |
|  | **Материалы и комплектующие**  ***для производства изделий из кожи*** |

**🕾 (903) 509-66-54 / (499) 150-150-3 e-mail:** [**otmo-post@mail.ru**](mailto:otmo-post@mail.ru)[**www. otmo-t.ru**](http://www.otmo-t.ru)

**Нетканый материал** арт. **BALTEX**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение** | **В обувной промышленности**: «карман» (тормозок, футор) в обуви  **В кожгалантерее**: усилитель в кожгалантерейных изделиях: для создания каркаса, усиления детали.  Обладает прекрасной адгезией, отличная стойкость к истиранию (в процессе эксплуатации не образует "катышков") |
| **Технические параметры** | Способ производства материала: нетканое полотно с пропиткой синтетического каучука.  Состав материал :  80% полиэстер  20% SBR ( синтетический каучук).)  Плотность материала: **270 гр/кв.м**  Толщина материала: **0,75** +/- 0,05мм  Размер рулона: ширина 150см ,  длина ( намотка) 50 пог.м |
| **Условия хранения** | В сухом , проветриваемом помещении, при температуре от 10 до 25 град, без попадания прямых солнечных лучей. |
| **Примечание** | Цвета в ассортименте  *Страна производства-Италия* |

**Поставщик:**

**ООО «Компания ОТМО»**

**115477 г.Москва,**

**ул Кантемировская д 65**

**Тел (903)746-47-25**