|  | Материалы и комплектующие для производства изделий из кожи |
| --- | --- |

(  (903) 509-66-54  /  (495) 720-72-58     e-mail: otmo-post@mail.ru    www. otmo-t.ru

К Л Е И   на основе натурального каучука

| WARMTEX | Латексный клей представляет собой смесь из водного раствора натурального каучука с добавлением аммиака. Назначение: обувное и кожгалантерейное производство, мебель, дублирование материалов с кожей, текстилем и некоторых синтетических материалов. Применяется для сборки деталей из кожи натуральной или искусственной, картона, наклеивания межподкладки, вклеивание вкладных стелек. Подходит для абсорбирующих поверхностей и имеет очень быструю скорость образования пленки |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | Натуральный латекс с 62% концентрацией, стабилизированной в аммиаке. Внешний вид - жидкость белого цвета Вязкость (Brook, RTV, 20 град)- 62 cps рН -9,8 Относительная плотность 0,962 +/-0,05 кг/м3 Химическое название: водный раствор натурального каучука (с добавлением аммиака :содержание аммиака >0,5%) Не воспламеняем. Открытое время- 10-20 мин,в зависимости от температуры и влажности помещения. |

| СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ | Клей WARMTEX наноситься на обе приклеиваемые поверхности. Адгезия происходит при контакте латексной пленки или при соединен поверхностей, пока латекс еще влажный Клей может быть нанесен: - вручную кистью - машиной с валиком - распылением из пистолета с диаметром сопла 0,3-0,7 мм, Принанесение клея с помощью распыления, необходимо отрегулировать пистолет таким образом, чтобы клей ложился на поверхность однородным слоем. Держать распылитель на одинаковом расстоянии от поверхности для равномерного нанесения клея. Пистолет с диаметром сопла 0,3-0,7 мм, давление 3-3,5 атм. ( !!!вытяжная система- вниз). Для разбавления используется вода. |
| --- | --- |

При использовании данного продукта необходимо выполнение условий: температура  в цеху, температура клея и самих материалов должна быть примерно 20-22 град.

Влажность приклеиваемых материалов 8-10%. Относительная влажность воздуха 65-75%.

Хорошо закрывать емкости после каждого применения.

Срок хранения – 6 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам.

Обязательной сертификации не подлежит

(Транспортировка продукта в холодный период года требует специального «теплового» режима от  +5 град.С.