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    Средство   для   отделки   ходовой   поверхности 
подшлифованых    кожаных   подошв
	DIAMANTE

	Эмульсия на водной основе, изготовленная из ценных сортов восков   и смол



	СПОСОБ

ПРИМЕНЕНИЯ
	Отшлифовать подошву (специальной машиной или пастой Ledabuff ).

Наносится на поверхность:

- кистью

- синтетической губкой или валиковой машиной
- пульверизатором с D отверст. 1,0 – 1,2 мм., под давлением 3-3,5 атм.

 Сушка 10 мин.

 Затем изделие обрабатывается :

1.Полотняная шерстяная  или x/б  щетка обработанная воском ABSIVA( 900-1200 об./мин.)
2. Нитенная шерстяная или x/б щетка обработанная воском CARNAUBA (800-900 об./мин.)

	Р Е З У Л Ь Т А Т
	 Средство ложится на ходовую часть кожаной подошвы, образуя пленку, которая нуждается в полировке.

После полирования становится устойчивой к изгибам и воде, приобретая при этом сильный прозрачный блеск

Расход 5-6 гр на мужскую пару, 4-5 гр на женскую пару

Моется водой.




Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы,

с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны
Срок хранения – 24 месяца, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам.
СЕРТИФИКАЦИЯ:Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.008.E.002159.03.12от 28.03.2012г
(Транспортировка продукта в холодный период года требует специального «теплового» режима от  +5 град.С.
	Поставщик: ООО «Компания ОТМО»

115477 г.Москва, 

ул Кантемировская д 65

Тел (903)746-47-25

e-mail:otmo-post@mail.ru
	Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко

e-mail:info@kendafarben.com,

tel/fax 0382-820205.
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