	
 
	Материалы и комплектующие
для производства изделий из кожи



 (  (903) 509-66-54  /  (495) 720-72-58     e-mail: otmo-post@mail.ru    www. otmo-t.ru 

 КРАСКА для КОЖИ
	Y A R A

	Быстросохнущий    покрывающий  нитро-лак  для заделки дефектов  на лицевых кожах и кож с облагороженным лицом, синтетических кожах.
 523559-черный    32340 – белый


	СПОСОБ

ПРИМЕНЕНИЯ
	Наносится :

· кистью 

· распылителем с D=1,2 мм под давлением 3-3,5 атм. 

Сушка – 1 мин

Для получению желаемого эффекта возможно разбавить продукт растворителем.

Вязкость, Форда воронка №2  80’’ +/-5’’

Плотность при 20 градС 0,93 +/- 0,05


	Р Е З У Л Ь Т А Т
	Высокоглянцевый эластичный лак корректирует дефекты на коже. Несмотря на покрывающую способность, он придает коже натуральный вид




	Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы,

с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны
Срок хранения – 24 месяца, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам
СЕРТИФИКАЦИЯ: Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.008.Е.002157.03.12 от 28.03.2012г
Поставщик: ООО «Компания ОТМО»

115477 г.Москва, 

ул Кантемировская д 65

Тел (903)746-47-25

e-mail:otmo-post@mail.ru
Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко

e-mail:info@kendafarben.com,

tel/fax 0382-820205.

SistemaQUALITY ISO 9001

[image: image2.png]DA FARBEN






	


