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К Л Е Й    НА    В О Д Н О Й     О С Н О В Е

ECOSAR    116/1000
Новая линия экологически чистых клеев.

Отличается превосходным сцеплением, быстротой высыхания, простотой в использовании.    На основе синтетического латекса
Предназначен для кожгалантерейного производства, служит для склеивания 

синтетических  и натуральных материалов, картонов, кожкартона Salpa
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ   РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 

Адгезив        - монокомпонентный

Цвет жидкости   –  белый 

·  Открытое время   около 1 часа               
· Вязкость(Brook,RVT,20 гр.С) – 800-1400 cps (G3-V20)
· Значение рН          -  8-9

· Сухой остаток        - 49,5 +/- 2,5

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Перед работой хорошо размешать ( но не взбалтывать)

Наносится  на обе склеиваемые поверхности :

-кистью однородным слоем  

- машиной с валиком
Сушка  минимум 10  минут. 

Затем соединять и прессовать материалы.

При использование этих  продуктов  необходимо выполнение условий:

-Температура в помещении,  клея и материалов ~20-22 гр.С

- Влажность материалов  для склеивания - 8-10 %

- Влажность воздуха в помещении-  65-75 %
Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы,

с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны
Срок хранения –  12 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам. 
Обязательной сертификации не подлежит

(Транспортировка продукта в холодный период года требует специального «теплового» режима от  +5 град.С.
	
	Поставщик: ООО «Компания ОТМО»

115477 г.Москва, 

ул Кантемировская д 65

Тел (903)746-47-25

e-mail:otmo-post@mail.ru
Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко

e-mail:info@kendafarben.com,

tel/fax 0382-820205.
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