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К Л Е Й    НА    В О Д Н О Й     О С Н О В Е

ECOSAR 116
Новая линия экологически чистых клеев.
Отличается превосходным сцеплением, быстротой высыхания, простотой в использовании, расход в три раза меньше по сравнению с клеями на основе растворителя. На основе синтетического латекса
Предназначен для кожевенного производства, служит для склеивания натуральных и синтетических материалов, картонов, кожкартона Salpa.
	СПОСОБ

ПРИМЕНЕНИЯ 
	Цвет жидкости   –  белого цвета
·  Вязкость(Brook,RVT,20 гр.С) – 160-300 +/-50 cps (G2-V200)
· Значение рН          -  8-9

· Содержание твердого вещества  54 +/-3
Открытое время     –  1 час   (продукт сохраняет свои клеющие свойства на  открытой обработанной поверхности материала)

Перед работой хорошо размешать ( но не взбалтывать)

Наносится однородным слоем на обе склеиваемые поверхности:

- кистью    
-распылением  из пистолета  с диаметром сопла 0,3-0,7 мм, при этом держать распылитель на одинаковом расстоянии от поверхности для равномерногоо нанесения клея.  
 !!!ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА – ВНИЗ  
- роликовой машиной. 
Сушка  5-10   минут. 

 Затем соединять и прессовать материалы.

(так же можно соединять детали в течении всего открытого времени)  




При использование этих продуктов, необходимо выполнение условий:

-Температура в помещении,  клея и материалов ~20-22 гр.С

- Влажность материалов  для склеивания - 8-10 %

- Влажность воздуха в помещении-  65-75 %
	Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы,

с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны
Срок хранения – 12 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам.
Обязательной сертификации не подлежит

(Транспортировка продукта в холодный период года требует специального «теплового» режима от  +5 град.С.
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